| 设计院 |  |  | 物料平衡表 |  |  |  |  |  |  | 工程名称 | 60万吨醇氨 |  |  |  | 物料平衡表 |  |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计项目 | 全厂物料平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计项目 | 全厂物料平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | 版次 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | 版次 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制 | 校核 | 审核 | 日期 | 页码 |  |  |  |  |  |  |  | 编制 | 校核 | 审核 | 日期 | 页码 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-11-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-11-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料号 |  |  | 〈1〉 |  | 〈2〉 |  | 〈3〉 |  | 〈4〉 |  | 〈5〉 |  | 〈6〉 |  | 〈7〉 |  | 〈8〉 |  | 〈9〉 |  | 〈10〉 |  | 〈11〉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料名称 |  |  | 原料煤 |  | 氧气 |  | 水煤气 |  | 变换气 |  | 净化气 |  | 配氮气 |  | 液氮洗富氢气 |  | 合成气 |  | 液氨 |  | 硫磺 |  | 燃料气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 分 | 分子式 | 分子量 |  | （w）% | m3(标)/h | (V)% | m3(标)/h | (V)% | m3(标)/h | (V)% | m3(标)/h | (V)% | m3(标)/h | (V)% | m3(标)/h | (V)% | m3(标)/h | (V)% | t/h |  | t/h |  | m3(标)/h | (V)% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一氧化碳 | CO | 28 |  |  |  |  | 98123.20 | 65.210 | 1972.98 | 0.80 | 2006.89 | 1.39 |  |  | 53.63 | 2.92 |  |  |  |  |  |  | 1953.25 | 15.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氢气 | H2 | 2 |  |  |  |  | 35120.31 | 23.340 | 131270.53 | 53.23 | 131277.93 | 91.21 |  |  | 1320.11 | 71.87 | 129785.86 | 75.00 |  |  |  |  | 171.96 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化碳 | CO2 | 44 |  |  |  |  | 4870.80 | 3.237 | 101021.01 | 40.96 | 15.70 | 0.01 |  |  | 0.002 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  | 15.70 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲烷 | CH4 | 16 |  |  |  |  | 3.76 | 0.003 | 3.76 | 0.002 | 3.76 | 0.0026 |  |  | 0.01 | 0.0006 |  |  |  |  |  |  | 3.75 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氩气 | Ar | 40 |  |  | 177.90 | 0.40 | 172.82 | 0.115 | 172.82 | 0.07 | 172.82 | 0.12 |  |  | 3.51 | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 169.31 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮气 | N2 | 28 |  |  |  |  | 10455.82 | 6.949 | 10455.82 | 4.24 | 10455.82 | 7.26 | 33294.17 | 99.99 | 459.57 | 25.02 | 43261.95 | 25.00 |  |  |  |  | 28.47 | 81.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | H2S | 34 | 总硫 | 3.50 |  |  | 1543.10 | 1.026 | 1701.20 | 0.69 |  | <0.1ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧硫化碳 | COS | 60 |  |  |  |  | 176.05 | 0.117 | 8.80 | 5.5ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 | NH3 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧气 | O2 | 32 |  |  | 44296.73 | 99.60 |  |  |  |  |  |  | 3.33 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干基∑ |  |  | 90.87 |  | 44474.63 | 100.00 | 150472.63 | 100.00 | 246606.92 | 100.00 | 143932.91 | 100.00 | 33297.50 | 100.00 | 1836.80 | 100.00 | 173047.81 | 100.00 | 63.16 |  | 2442.4282 |  | 12393.7367 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  | 40.00 |  | 216.0 |  | 40.00 |  | 30.00 |  | 40.00 |  | 30.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力 | MPa(A) |  |  |  | 6.00 |  | 3.7 |  | 3.50 |  | 3.20 |  | 3.75 |  | 1.30 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |